α-CL-20和CL-20/H2O2中溶剂分子的扩散特性及其对共晶分解影响的分子动力学模拟研究

王凡凡1,2，李如江2，张朝阳1

（1. 中国工程物理研究院化工材料研究所，四川 绵阳 621999；

2. 中北大学环境与安全工程学院，山西 太原 030051）

表S1  α-CL-20、o-CL-20/H2O2和m-CL-20/H2O2三种结构的建模参数

表S2  与实验相比四种含能化合物优化前后晶胞参数的改变

图S1  α-CL-20、o-CL-20/H2O2和m-CL-20/H2O2在不同温度下的均方位移MSD

图S2  五种晶胞的指纹图

图S3  基于指纹图分析获得的五种晶胞中分子间不同相互作用的贡献

图S4  四种含能化合物在不同加热条件下势能的演变

图S5  四种含能化合物中CL-20在不同加热条件下加热300 ps的数量演变

图S6  四种含能化合物在不同加热条件下生成NO2的数量演化

表S1 α-CL-20、o-CL-20/H2O2和m-CL-20/H2O2三种结构的建模参数

Table S1 Modeling parameters for the three structures of α-CL-20, o-CL-20/H2O2 and m-CL-20/H2O2

| crystal | method | a / Å | b / Å | c / Å | α / deg | β / deg | γ / deg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-CL-20 | before | 9.48 | 13.14 | 23.38 | 90 | 90 | 90 |
|  | after | 37.91 | 26.28 | 47.91 | 90 | 90 | 90 |
| o-CL-20/H2O2 | before | 9.48 | 13.15 | 23.43 | 90 | 90 | 90 |
|  | after | 37.90 | 26.31 | 48.01 | 90 | 90 | 90 |
| m-CL-20/H2O2 | before | 28.45 | 8.96 | 12.78 | 90 | 113.40 | 90 |
|  | after | 35.84 | 25.56 | 47.30 | 90 | 90 | 90 |

表S2与实验相比四种含能化合物优化前后晶胞参数的改变

Table S2 Comparison of relaxed and experimental cell parameters of the four ECs

| crystal | method | a / Å | b / Å | c / Å | α / deg | β / deg | γ / deg | density / g·cm-3 | relative errors / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-20/H2O2 | exp | 37.90 | 26.31 | 23.43 | 90 | 90 | 90 | 2.033 | 7.3 |
|  | this work | 41.34 | 25.37 | 23.89 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 1.931 |  |
| α-CL-20 | exp | 37.91 | 26.28 | 23.38 | 90 | 90 | 90 | 1.970 | 8.7 |
|  | this work | 40.28 | 25.58 | 24.58 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 1.914 |  |
| γ-CL-20 | exp | 26.46 | 32.68 | 29.75 | 90 | 109.17 | 90 | 1.916 | 0.6 |
|  | this work | 26.65 | 31.50 | 30.83 | 89.99 | 109.16 | 89.99 | 1.905 |  |
| ε-CL-20 | exp | 35.41 | 25.11 | 26.77 | 90 | 106.82 | 90 | 2.044 | 4.7 |
|  | this work | 35.27 | 25.12 | 28.15 | 89.99 | 106.81 | 89.99 | 1.951 |  |

图S1  α-CL-20、o-CL-20/H2O2和m-CL-20/H2O2在不同温度下的均方位移MSD

Fig.S1  MSD curves of α-CL-20、o-CL-20/H2O2 and m-CL-20/H2O2 at different temperatures

图S2  五种晶胞的指纹图

Fig. S2  Fingerprint of five crystal

图S3  基于指纹图分析获得的五种晶胞中分子间不同相互作用的贡献

Fig. S3  Relative contributions to the Hirshfeld surface area for the various close intermolecular contacts for five crystal

图S4  四种含能化合物在不同加热条件下势能的演变

Fig. S4  Potential energy (PE) evolution of four ECs heated at various temperatures

图S5  四种含能化合物中CL-20在不同加热条件下的数量演变

Fig.S5  Evolution of the number ratio of remaining CL-20 to original reactants (Rn,CL-20)of the four ECs heated at different temperature

图S6  四种含能化合物在不同加热条件下生成NO2的数量演化

Fig.S6  Evolution of the number ratio of NO2 partitioned to original reactants (Rn,NO2,) of the four ECs heated at different temperatures

收稿日期：2019-00-00；修回日期：2019-00-00

基金项目：国家自然科学基金资助（21875227）

作者简介：王凡凡（1995-），女，在读研究生，主要从事含能材料热稳定性模拟研究。e-mail：1755352877@qq.com

通信联系人：张朝阳（1971-），男，研究员，主要从事计算含能材料学研究。e-mail：chaoyangzhang@caep.cn